六、技术文件

1、不锈钢管执行标准、制造及各项技术参数

a．不锈钢无缝管执行标准：GB/T14976-2002，制造标准各项技术参数

| 外径允许偏差（mm） |  |  |  | 抗拉强度（Mpa） | 伸长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 普通级 |  | 高级 | ≥520 | ≥35 |
| ＞30~50 | ±0.40 |  | ±0.30 |  |  |
| 壁厚允许偏差（mm） |  |  |  | 屈服强度（Mpa） | 扩口试验 |
| 壁厚 | 普通级 | 高级 |  | ≥205 | 选作t≤10 GB/T242 扩10%D |
| ≤3 | ±14%S | +12.5%S -10%S |  |  |  |
| 水压试验（Mpa） |  |  |  | 晶腐试验 | 压扁试验（mm） |
| GB241 P=2Rt/D 式中 R=40%бb |  |  |  | GB4334.5 | 选作t≤10 H=1.09t/（0.09+t/D） |
| 弯曲度（mm/m） |  |  |  | 无损探伤 | 其它要求 |
| t≤15mm 1.5 t＞15mm 2.0 |  |  |  | ET；经双方协定， 可选做超声UT | / |

b．不锈钢无缝管执行标准：GB13296-2007，制造标准各项技术参数

| 外径允许偏差（mm） |  | 抗拉强度（Mpa） | 伸长率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞6~30 | +0.15 / -0.20 | ≥520 | ≥35 |
| 壁厚允许偏差（mm） |  | 屈服强度（Mpa） | 扩口试验 |
| D≤38 | +20%S | ≥205 | 选作t≤10 GB/T242 扩10%D |
| 液压试验（Mpa） |  | 晶腐试验 | 压扁试验（mm） |
| GB241 P=2SR/D 式中 R=50%бb |  | GB4334.5 | 选作t≤10 H=1.09t/（0.09+t/D） |
| 弯曲度（mm/m） |  | 无损探伤 | 其它要求 |
| t≤15mm 1.5 t＞15mm 2.0 |  | 涡流ET、超声UT | / |