各船级社的材质成分规范及本公司认可规格范围

德国劳氏船级社GL

| 材质(钢种) | 化 学 成 分 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C≦ | Mn≦ | Si≦ | P≦ | S≦ | Cr | Ni | Mo | 其 他 | 外径(mm) |
| 1.4306(304L) | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 |  |  | Φ33.4~Φ273.1 |
| 1.4404(316L) | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.5-18.5 | 11.0-14.0 | 2.0-2.5 |  |  |
| 1.4541(321) | 0.080 | 2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 |  | 5×%C≦Ti≦0.70 | 壁厚(mm) |
| 1.4550(347) | 0.080 | 2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 |  | 10×%C≦Nb≦1.00 | 3.05~9.27 |
| 1.4571(316Ti) | 0.080 | 2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.5-18.5 | 11.0-14.0 | 2.0-2.5 | 5×%C≦Ti≦080 |  |

供货厂家：永兴特钢

英国劳氏船级社 LR

| 材质(钢种) | 化 学 成 分 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C≦ | Mn≦ | Si≦ | P≦ | S≦ | Cr | Ni | Mo | 其 他 | 外径≦ |
| 304L | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |  |  | 275mm |
| 316L | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.5 | 11.0-14.5 | 2.0-3.0 |  |  |
| 321 | 0.080 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |  | 5×%C≦Ti≦0.80 | 壁厚≦ |
| 347 | 0.080 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |  | 10×%C≦Nb≦1.00 | 10mm |

供货厂家：永兴特钢，山西太钢

各船级社的材质成分规范及本公司认可规格范围

韩国船级社KR

| 材质(钢种) | 化 学 成 分 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C≦ | Mn≦ | Si≦ | P≦ | S≦ | Cr | Ni | Mo | 其 他 | 外径,壁厚 ≦ |
| RST304LTP | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0-20.0 | 9.0-13.0 |  |  | ≦Φ273.1mm |
| RST316LTP | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 12.0-16.0 | 2.0-3.0 |  | ≦9.27mm |

供货厂家：青山钢铁

挪威船级社 DNV

| 材质(钢种) | 化 学 成 分 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C≦ | Mn≦ | Si≦ | P≦ | S≦ | Cr | Ni | Mo | 其 他 | 外径≦ |
| NV 304L | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 |  |  | 273.1mm |
| NV 316L | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5-18.5 | 11.0-15 | 2.5-3.0 |  |  |
| NV 316LN | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.5 | 11.0-14.5 | 2.5-3.0 | N:0.14-0.22 |  |
| NV 317L | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |  | 壁厚≦ |
| NV 317LN | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 12.5-15.0 | 3.0-4.0 | N:0.14-0.22 |  |
| NV 321 | 0.080 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 |  | 5×%C≦Ti≦0.70 | 9.27mm |
| NV 347 | 0.080 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |  | 10×%C≦Nb≦1.00 |  |

供货厂家：青山钢铁

各船级社的材质成分规范及本公司认可规格范围

中国国船级社CCS

| 材质(钢种) | 化 学 成 分 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C≦ | Mn≦ | Si≦ | P≦ | S≦ | Cr | Ni | Mo | 其 他 | 外径,壁厚 ≦ |
| 022Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 |  |  | Φ33.4-273.1mm |
| 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |  | 3.05-9.27mm |

供货厂家：青山钢铁，永兴特钢

备注：CCS新证书未到，规格有待更新

美国国船级社ABS

| 材质(钢种) | 化 学 成 分 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C≦ | Mn≦ | Si≦ | P≦ | S≦ | Cr | Ni | Mo | 其 他 | 外径,壁厚 |
| TP304L | 0.035 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 |  |  | Φ33.4mm-273.1mm |
| TP316L | 0.035 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |  | 3.38mm-9.27mm |

供货厂家：永兴特钢

TUV认证

标准：ASTM  A213

| 材质(钢种) | 化 学 成 分 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C≦ | Mn≦ | Si≦ | P≦ | S≦ | Cr | Ni | Mo | 其 他 | 外径 |
| TP304 | 0.080 | 2.00 | 0.75 | 0.040 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 |  |  | Φ6mm-127mm |
| TP321 | 0.080 | 2.00 | 0.75 | 0.040 | 0.030 | 17.0-20.0 | 9.0-13.0 |  | 5×%C≦Ti≦0.70 |  |
| TP316 | 0.080 | 2.00 | 0.75 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 |  |  |
| TP316L | 0.035 | 2.00 | 0.75 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.0-3.0 |  |  |

标准：ASTM  A312

| 材质(钢种) | 化 学 成 分 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C≦ | Mn≦ | Si≦ | P≦ | S≦ | Cr | Ni | Mo | 其 他 | 外径 |
| TP304 | 0.080 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 |  |  | Φ10.29mm-609.60mm |
| TP321 | 0.080 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 |  | 5×%C≦Ti≦0.70 |  |
| TP316 | 0.080 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 |  |  |
| TP316L | 0.035 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |  |  |

标准：ASTM  A269

| 材质(钢种) | 化 学 成 分 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C≦ | Mn≦ | Si≦ | P≦ | S≦ | Cr | Ni | Mo | 其 他 | 外径 |
| TP304 | 0.080 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 |  |  | Φ8.0mm-203.2mm |
| TP316 | 0.080 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |  |  |
| TP316L | 0.035 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.0-3.0 |  |  |